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PRODUCTDATASHEET – VERMICULIETPLAAT
Productomschrijving
De vermiculietplaat is een hittebestendige isolatieplaat met uitstekende thermische eigenschappen. Het product is geschikt voor toepassingen waar een combinatie van hoge temperatuurbestendigheid, lage warmtegeleiding en goede thermische stabiliteit vereist is.
Toepassingsgebieden
- Isolatie van haarden en kachels
- Achterwanden en bodemplaten
- Warmte-isolatie bij hoge temperaturen
- Constructieve isolatie
Voordelen en eigenschappen
- Maximale gebruikstemperatuur tot 1150 °C
- Lage thermische geleidbaarheid
- Goede weerstand tegen thermische schokken
- Lichtgewicht en eenvoudig te bewerken
Technische gegevens
Maximale gebruikstemperatuur: 1150 °C
Bulkdichtheid: ca. 900 kg/m³
Druksterkte (koud): 6,3 MPa
Buigsterkte (MOR): 2,1 MPa
Lineaire krimp (12 uur bij 1000 °C): ca. 1,2 %
Totale porositeit: ca. 67 %
Thermische uitzettingscoëfficiënt (20–750 °C): 8,9 ×10⁻⁶ K⁻¹
Thermische eigenschappen
Thermische geleidbaarheid:
200 °C: 0,18 W/m·K
400 °C: 0,19 W/m·K
600 °C: 0,20 W/m·K
800 °C: 0,23 W/m·K
1000 °C: 0,26 W/m·K
Chemische samenstelling
SiO₂: 44,0 %
TiO₂: 0,7 %
Fe₂O₃: 7,1 %
Al₂O₃: 6,3 %
MgO: 25,9 %
CaO: 3,0 %
Na₂O: 0,1 %
K₂O: 6,9 %
Verlies bij gloeien (LOI): 4,0 %
Afmetingen
Plaatafmeting: 600 × 1260 mm
Diktes: 25 mm en 30 mm
Verpakking en levering
Producten worden geleverd volgens standaard verpakking. Andere afmetingen of bewerkingen op aanvraag.
Opmerkingen
De vermelde waarden zijn gemiddelde laboratoriumwaarden en dienen niet als specificatiewaarden.
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